第八单元  金属和金属材料

课题3 金属资源的利用和保护（第二课时）

教学目标

1、知识与技能

（1）了解金属锈蚀的条件以及防止金属锈蚀的简单方法。

（2）知道废旧金属对环境的污染，认识回收利用废旧金属等金属资源保护的重要性。

（3）知道保护金属资源的主要途径。

2、过程与方法

（1）通过金属锈蚀条件的探究，学习设计和进行对比实验的方法，在探究过程中培养学生观察、分析、归纳的能力。

（2）能主动与他人进行交流与讨论，逐步形成良好的学习习惯和学习方法。

3、情感态度与价值观

（1）通过对废弃金属对环境的污染介绍，让学生树立环保意识。

（2）通过对矿物可开采年限的介绍，教育学生要懂得保护金属资源。

教学重点: 铁锈蚀的条件及其防护和合理利用金属资源的意识

教学难点: 对铁锈蚀条件及其防护措施的初步探究

教与学互动设计

创设情境引入新课

[导语]自然界中的金属资源是非常丰富的，但是，金属腐蚀是自发的普遍存在的现象。因此，研究金属腐蚀机理，采取防护措施，对经济建设有着十分重大的意义。

合作交流  解读探究

一、预习导学

1、铁生锈的原理

①铁制品锈蚀过程，实际上是铁与空气中的       、      等发生化学反应的过程。（用文字表述可写为铁在             情况下容易生锈）

②铁锈是             （填“纯净物”、“混合物”），铁锈的主要成分是           （写化学式）

③防锈方法：

2、金属腐蚀给我们带来了哪些危害？

3、金属资源短缺对人类社会的发展意味着什么？

4、保护金属资源的有效途径有哪些？

通过预习，你对本节课内容有何疑问？

二、交流探究

1、铁生锈的条件探究。将提前做好的实验进行展示，填写下表，并回答下列问题：

| 实验 | 步骤 | 现象 |
| --- | --- | --- |
| 实验1 | 铁钉一半在空气中，一半在水中。 | ，且水 处生锈最严重。 |
| 实验2 | 铁钉完全浸泡在蒸馏水中，水面盖一层植物油。 | 铁钉 生锈 |
| 实验3 | 铁钉放在干燥的空气中。 | 铁钉 生锈 |

结论：通过上面的实验可以看出：铁在与                     的条件下易生锈，这两个条件             。

思考：⑴铝比铁活泼，为何不易生锈？

⑵为什么沙漠地区的铁制品锈蚀较慢？

⑶被雨淋湿的自行车，为什么需先用干布擦干后才能用带油的布擦？

⑷如何防止铁生锈？

2、金属资源的保护

金属资源有限，而且不能再生，因而要注意保护，保护金属资源的有效途径有：

⑴                    ；⑵                            ；

⑶                     ；⑷                            。

金属资源的回收具有重要的经济效益和社会效益，可概括为“节约资源，保护环境”。

三、精导精讲

1、铁生锈的条件

⑴铁生锈的条件：铁与氧气和水发生的复杂的化学反应。铁锈的主要成分是Fe2O3•xH2O。

⑵防止铁生锈的措施：①保持铁制品表面的洁净和干燥；②在铁制品表面上一层保护膜；③改变金属的内部结构，如制成合金等。

2、金属资源的保护

保护金属资源的途径有：⑴防止金属的腐蚀； ⑵金属的回收利用；

⑶有计划合理地开采矿物；⑷寻找金属的代替品。

四、运用提升

1、全世界每年因生锈损失的钢铁，约占世界年产量的四分之一。某学生想探究铁生锈是否必须同时有空气和水，他将干净的铁钉放入A、B、C三支干净的试管中，再各加入某些物质或用品进行研究。

（1）在右图的每支试管中画出并标明所加的物质或用品。

（2）一周后，编号为______的试管中铁钉最易生锈。

（3）比较吐鲁番盆地和海南岛两地，铁生锈相对较慢的地区是__________，理由是____________________________________。

2、把一团光亮的细铁丝塞入大试管中，将试管倒插水中后再固定好(如右图)，放置足够的时间(约一周，室温不变)后，观察到铁丝表面有             生成，试管内水面将           (填“上升”、“下降”或“不变”)。

3、现有①汽车②机器上的齿轮③门把手④锯条⑤铁洗脸盘等常见铁制品。为了防止它们生锈，通常适合采用下面哪一种方法。（填序号）

（1）在表面喷漆_________；（2）在表面涂油_________；（3）在表面镀一层其他金属_________；（4）在表面烧制搪瓷_________；（5）制成不易生锈的合金不锈钢_________；

4、两同学为探究铁生锈的条件，一个将一根干燥的铁丝弯成图Ⅰ所示的形状，并将其两端分别插入盛有水的烧杯甲中和盛有植物油的烧杯乙中，放置一星期后，观察铁丝A、B、C三处表面发生的变化，你认为何处铁锈最明显？为什么？

另一同学采用图Ⅱ装置，放置三个星期后，他能观察到除了铁丝表面变化外，还有的现象是                         ，由此现象你得到了哪些结论？

图Ⅰ                           图Ⅱ

五、课堂小结：铁的生锈和金属资源的保护

六、课后反思：